FRESCOLORI Puramente

Voorbereiding kalkcementpleister, Aquapanel, etc.

Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

Hoeken afdichten

Hoeken met afdichtingsmiddel en afdichtingsband afdichten.

Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel versterken en afdichten

Tot een plamuurbare consistentie verwerken, twee lagen plamuur met een drogelaagdikte van minstens 2 mm aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een getande spaan aanbrengen, met weefsel inbedden en met een plamuurspaan aandrukken. Nadat het oppervlak droog is nog een keer met het afdichtingsmiddel bewerken.

FRESCOLORI coating

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het gehele gegronde oppervlak aanbrengen en op korreldikte gladstrijken.

FRESCOLORI Puramente

Voorbereiding bestaand tegelwerk

Tegels met verdunmiddel reinigen. Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

Hoeken afdichten

Hoeken met afdichtingsmiddel en afdichtingsband afdichten.

Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel versterken en afdichten

Tot een plamuurbare consistentie verwerken, twee lagen plamuur met een drogelaagdikte van minstens 2 mm aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een getande spaan aanbrengen, met weefsel inbedden en met een plamuurspaan aandrukken. Nadat het oppervlak droog is nog een keer met het afdichtingsmiddel bewerken.

Vormgeving met FRESCOLORI Puramente

FRESCOLORI Puramente

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het gehele voorbereide, gegronde oppervlak aanbrengen met een stalen spaan, na een korte droogtijd een tweede laag FRESCOLORI Caramor-marmerpleister aanbrengen. Kort wachten en daarna het oppervlak bevochtigen en met een stalen spaan gladstrijken. Aansluitend het oppervlak met een stalen spaan polijsten. Het resultaat is een robuust, verzadigd oppervlak. Een bijzonderheid van deze techniek is dat het oppervlak niet altijd overal dezelfde structuur heeft. Afwijkingen van het voorbeeldoppervlak zijn mogelijk en zijn als het ware het “handschrift” van de verwerker.

FRESCOLORI verzegeling

Waterige, zijdemat glanzende en transparante verzegeling met twee componenten en goede bestendigheid tegen chemicaliën.

Voorbereiding FRESCOLORI Maranzo

Hecht- en primerdispersie voor vloeren

Primer, hechting en poriënsluiting met waterafstotend effect, voorkomt bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen vanuit de ondergrond. Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm bevestigen, binnenkant apart versterken.

Vloeregalisatie

Binnen/buiten. Vloeren. Plamuren en egaliseren van betonnen vloeren, cementdekvloeren, tegelvloeren, stenen vloeren en andere geschikte vloeren.

Hecht- en primerdispersie voor vloeren

Primer, hechting en poriënsluiting met waterafstotend effect, voorkomt bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen vanuit de ondergrond.